附件：布类物资清单

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 单位 | 面料技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漂白双面卡女医生服冬装 | 长袖长装 | 件 | 1.面料名称:医生冬季工作服面料 2.面料规格: C75/N25 54s/2*40s 172*97 3.纤维成分含量(%):锦纶25±3、棉75±3 4.密度(根/10cm):经向:675±5、纬向:380±5 5.纱支（s）:经向:（54±3）/2、纬向:40±3 6.克重（g/m2）:230±5 ★.PH值:4.0-7.5、甲醛含量（mg/kg）:≤75、异味:无、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）:禁用 ▲.此医生冬季工作服面料经过≥50次洗涤（水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2），面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养 48h. 菌种名称及（菌种编码）: 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） 大肠杆菌（ATCC 25922） 白色念珠菌（ATCC 10231） 肺炎克雷伯氏菌（ATCC 4352） 铜绿假单胞菌（ATCC 21630） 枯草芽孢杆菌（ATCC 9327） 注：投标时需提供以上面料经国家认监委认证认可的第三方检测机构（具有CMA或CNAS认证）出具的合格的面料检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图，并加盖公章。 |
| 2 | 漂白双面卡男医生服冬装 | 长袖长装 | 件 |  |
| 3 | 漂白双面卡120男医生冬装（套装） | 长袖短装+长裤 | 套 |  |
| 4 | （全院）湖蓝双面卡男/女护士服冬装（套装） | 长袖短装+长裤 | 套 | 1.面料名称:护士冬季工作服面料 2.面料规格: C65/N35 45s*52s 178*107 3.纤维成分含量(%):锦纶35±3、棉65±3 4.密度(根/10cm):经向:700±5、纬向:420±5 5.纱支（s）: 经向:45±3、纬向:52±3 6.克重（g/m2）:155±5 ★.PH值:4.0-7.5、甲醛含量（mg/kg）:≤75、异味:无、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）:禁用 ▲.此护士冬季工作服面料经过≥50次洗涤（水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2），面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养 48h. 菌种名称及（菌种编码）: 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） 大肠杆菌（ATCC 25922） 白色念珠菌（ATCC 10231） 肺炎克雷伯氏菌（ATCC 4352） 铜绿假单胞菌（ATCC 21630） 枯草芽孢杆菌（ATCC 9327） 注：投标时需提供以上面料经国家认监委认证认可的第三方检测机构（具有CMA或CNAS认证）出具的合格的面料检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图，并加盖公章。 |
| 5 | （全院）湖蓝双面卡护士帽 | 常规燕尾帽 | 顶 |  |
| 6 | 漂白双面卡120护士服冬装（套装） | 长袖短装+长裤 | 套 |  |
| 7 | （实习生）水粉双面卡护士服（套装） | 长袖长装+长裤 | 套 |  |
| 8 | （实习生）水粉双面卡护士帽 | 常规燕尾帽 | 顶 |  |
| 9 | 浅紫莲双面卡护士孕妇服 | 长袖短装：专用孕妇服 | 件 |  |
| 10 | 浅紫莲双面卡护士孕妇裤 | 孕妇专用长裤 | 条 |  |
| 11 | 漂白涤府女医生服夏装 | 短袖长装 | 件 | 1.面料名称: 医生夏季工作服面料 2.面料规格: C60/T40 85s/2*95s/2 132*92 3.纤维成分含量(%):聚酯纤维40±3、棉:60±3 4.密度（根/10cm）:经向密度:520±5、纬向密度:365±5 5.纱支（s）:经向:(85±3)/2、纬向:(95±3)/2 6.克重（g/m2）:125±5 ★.PH值:4.0-7.5、甲醛含量（mg/kg）:≤75、异味:无、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）:禁用 ▲.此医生夏季工作服面料经过≥50次洗涤（水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2），面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养 48h. 菌种名称及（菌种编码）: 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） 大肠杆菌（ATCC 25922） 白色念珠菌（ATCC 10231） 肺炎克雷伯氏菌（ATCC 4352） 铜绿假单胞菌（ATCC 21630） 枯草芽孢杆菌（ATCC 9327） 注：投标时需提供以上面料经国家认监委认证认可的第三方检测机构（具有CMA或CNAS认证）出具的合格的面料检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图，并加盖公章。 |
| 12 | 漂白涤府男医生服夏装 | 短袖长装 | 件 |  |
| 13 | 漂白涤府120男医生服夏装（套装） | 短袖短装+长裤 | 套 |  |
| 14 | （全院）浅灰兰涤府男/女护士服夏装（套装） | 短袖短装+长裤 | 套 | 1.面料名称:护士夏季工作服面料 2.面料规格:C75/T25 82s/2*42s 128*122 3.纤维成分含量(%):聚酯纤维25±3、棉75±3 4.密度（根/10cm）:经向:500±5、纬向:480±5 5.纱支（s）:经向:（82±3）/2、纬向:42±3 6.克重（g/m2）:125±5 ★.PH值:4.0-7.5、甲醛含量（mg/kg）:≤75、异味:无、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）:禁用 ▲.此护士夏季工作服面料经过≥50次洗涤（水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2），面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养 48h. 菌种名称及（菌种编码）: 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） 大肠杆菌（ATCC 25922） 白色念珠菌（ATCC 10231） 肺炎克雷伯氏菌（ATCC 4352） 铜绿假单胞菌（ATCC 21630） 枯草芽孢杆菌（ATCC 9327） 注：投标时需提供以上面料经国家认监委认证认可的第三方检测机构（具有CMA或CNAS认证）出具的合格的面料检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图，并加盖公章。 |
| 15 | 漂白涤府120护士服夏装（套装） | 短袖短装+长裤 | 套 |  |
| 16 | 浅灰兰涤府120司机服夏装（套装） | 短袖短装+长裤 | 套 |  |
| 17 | （实习生）水粉涤府护士服（套装） | 短袖短装+长裤 | 套 |  |
| 18 | （实习生）水粉涤府护士帽 | 常规燕尾帽 | 顶 |  |
| 19 | 湖蓝纱卡巡回工作套装（女士） | 长袖短装+长裤 | 套 | 1.面料名称:卡通CVC维尼熊平布 2.面料规格:C21s 72*60 3.经向密度(根/10cm):288±5 4.纬向密度(根/10cm):241±5 5.耐摩擦色牢度:干摩擦:≥4级、湿摩擦 :≥4级 6.耐唾液色牢度:原样变色:≥4级、棉沾色:≥4级、聚酯纤维沾色:≥4级 ★.PH值:4.0-7.5、甲醛含量（mg/kg）:≤75、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）:禁用 ▲.此平布面料经过≥50次洗涤（水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2），面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养 48h. 菌种名称及（菌种编码）: 大肠杆菌（ATCC 25922） 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） 铜绿假单胞菌（ATCC 10145） 白色念珠菌（ATCC 10231） 肺炎克雷伯氏菌（ATCC 4352） 枯草芽孢杆菌（CICC 10002） 注：投标时需提供以上面料经国家认监委认证认可的第三方检测机构（具有CMA或CNAS认证）出具的合格的面料检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图，并加盖公章。 |
| 20 | 湖蓝纱卡巡回工作套装（男士） | 长袖短装+长裤 | 套 |  |
| 21 | 新型面料1医生冬装 | 长袖短装+长裤 | 套 | 1.面料名称: 工作服面料 2.面料规格: T93/C7、（195dtex+15×2tex）×195dtex、668×399 3.纤维含量:聚酯纤维(93±1)%、棉(7±1)%（含微量导电纤维） 4.密度:经向:668±5根/10cm、纬向:399±5根/10cm 5.质量:230±2g/m2 6.起毛起球性能:≥4级 7.撕破强力:经向:≥55N，纬向:≥32N 8.断裂强力:经向:≥1900N，纬向:≥1300N 9.耐磨性能: ＞15000次 10.静电性能:半衰期≤1.5s 11.静电性能:电荷面密度≤2.4μC/㎡ 12.透气率:≥100mm/s 13.水洗尺寸变化率:经向:≤0.2%，纬向:≤0.2% 14.可萃取重金属含量（mg/kg）:锑＜30.0 、砷＜1.0、铅＜1.0、镉＜0.1、铬＜2.0、钴＜4.0（检验方法GB/T 17593.2-2007） 15.耐摩擦色牢度湿摩≥4级 16.耐皂洗色牢度:≥4级 17.耐次氯酸盐漂白色牢度:≥4级 18.耐摩擦色牢度:干摩4级， 19.耐水色牢度:≥4级 20.耐酸汗渍色牢度:≥4级 21.耐碱汗渍色牢度:≥4级 ★.PH值:4.0-7.5、甲醛含量（mg/kg）:≤75、异味:无、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）:禁用 ▲.线密度:经向长丝:195±10dtex、经向股线:(15±1)×2tex、纬向长丝:195±10dtex（检验方法GB/T 29256.5-2012） ▲.拒油性能:≥4级（检验方法GB/T 19977-2014）、抗污性能:≥4级（检验方法GB/T 30159.1-2013）、防水性能:≥4级（检验方法GB/T 4745-2012）、防紫外线性能（检验方法GB/T 18830-2009）:UPF＞50、T(UVA)AV≤0.1%、T(UVB)AV≤0.01%、UPFAV＞2000 ▲.此规格工作服面料经过≥50次洗涤（水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2），面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养 48h. 菌种名称及（菌种编码）: 大肠杆菌（ATCC 25922） 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） 肺炎克雷伯氏菌（ATCC 4352） 铜绿假单胞菌（CICC 21630） 白色念珠菌（ATCC 10231） 枯草芽孢杆菌（ATCC2 9327） 注：投标时需提供以上面料经国家认监委认证认可的第三方检测机构（具有CMA或CNAS认证）出具的合格的面料检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图，并加盖公章。 |
| 22 | 新型面料2医生夏装 | 短袖短装+长裤 | 套 | 1.面料名称: 工作服面料 2.面料规格: T100、（19tex+9tex）×19tex、508×393 3.纤维含量:聚酯纤维100%（含微量导电纤维） 4.密度:经向:508±5根/10cm、纬向:393±5根/10cm 5.质量:175±2g/m2 6.起毛起球:≥4级 7.撕破强力:经向:≥33N，纬向:≥26N 8.断裂强力:经向:≥1600N，纬向:≥1200N 9.耐磨性能: ＞15000次 10.静电性能:半衰期≤1.5s 11.静电性能:电荷面密度≤2.4μC/㎡ 12.透气率:≥100mm/s 13.水洗尺寸变化率:经向:≤0.2%，纬向:≤0.2% 14.可萃取重金属含量（mg/kg）:锑＜30.0 、砷＜1.0、铅＜1.0、镉＜0.1、铬＜2.0、钴＜4.0（检验方法GB/T 17593.2-2007） 15. 耐摩擦色牢度:湿摩≥4级 16.耐皂洗色牢度:≥4级 17.耐次氯酸盐漂白色牢度:≥4级 18.耐摩擦色牢度:干摩≥4级， 19.耐水色牢度:≥4级 20.耐酸汗渍色牢度:≥4级 21.耐碱汗渍色牢度:≥4级 ★.PH值:4.0-7.5、甲醛含量（mg/kg）:≤75、异味:无、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）:禁用 ▲.拒油性能:≥4级(检验方法GB/T19977-2014)、抗污性能:≥4级（检验方法GB/T30159.1-2013）、防紫外线性能(检验方法GB/T 18830-2009):UPF＞50、T(UVA)AV≤0.1%、T(UVB)AV≤0.01%、UPFAV＞2000 ▲.线密度（tex）:经向白色纱线19±0.5、经向灰色纱线9±0.5、纬向:19±0.5 （检验方法GB/T29256.5-2012） ▲.此规格工作服面料经过≥50次洗涤（水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2），面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养 48h. 菌种名称及（菌种编码）: 大肠杆菌（ATCC 25922） 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） 肺炎克雷伯氏菌（ATCC 4352） 铜绿假单胞菌（CICC 21630） 白色念珠菌（ATCC 10231） 枯草芽孢杆菌（ATCC2 9327） 注：投标时需提供以上面料经国家认监委认证认可的第三方检测机构（具有CMA或CNAS认证）出具的合格的面料检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图，并加盖公章。 |
| 23 | 1cm蓝白条纱绢病员服（套装） | 长袖短装+长裤 | 套 | 1.面料名称:纱绢织物 2.面料规格:C21s 100*54 3.纤维含量:100%棉 4.耐次氯酸盐漂白色牢度:≥4 级 5.耐湿摩擦色牢度:经向:≥4 级、纬向: ≥4 级 6.织物密度(根/10cm):经向:≥393、纬向:≥212 7.织物线密度:经向:21s±5%、纬向: 21s±5% 8.耐酸汗渍色牢度:原样变色:≥4 级、沾色（棉）:≥4 级、沾色（羊毛）:≥4 级 9.耐碱汗渍色牢度:原样变色:≥4 级、沾色（棉）:≥4 级、沾色（羊毛）:≥4 级 10.耐干摩擦色牢度:经向:≥4 级、纬向:≥4 级 11.耐唾液色牢度:原样变色:≥4 级、沾色（棉）:≥4 级、沾色（羊毛）:≥4 级 ★.婴幼儿纺织产品应符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 A 类标准. ★.PH值:4.0-7.5、甲醛含量（mg/kg）:≤20、异味:无、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）:禁用 ▲.此纱绢织物经过≥50次洗涤（水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2），面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养 48h. 菌种名称及（菌种编码） 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） 大肠杆菌（ATCC 25922） 白色念珠菌（ATCC 10231） 肺炎克雷伯氏菌（ATCC 4352） 铜绿假单胞菌（ATCC 10145） 枯草芽孢杆菌（CICC 10002） 注：投标时需提供以上面料经国家认监委认证认可的第三方检测机构（具有CMA或CNAS认证）出具的合格的面料检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图，并加盖公章。 |
| 24 | 1cm蓝白条纱绢病员服（上衣） | 长袖短装 | 件 |  |
| 25 | 120大衣（女式） | 长袖中长装 | 件 | 1.面料材质：5/150斜桃不磨毛，100%P,湿法涂层低透，克重大约在140g； 2.内里填充物：聚酯纤维 |
| 26 | 120大衣（男式） | 长袖中长装 | 件 |  |
| 27 | 湖蓝平布印花被套230*160 | 230*160 | 床 | 1.面料名称:纯棉湖蓝被套面料 2.面料规格:C112s/2*C112s/2 152*90 3.纤维成分含量:棉:100% 4.密度:经向:(根/10cm):598±5、纬向(根/10cm):354±5: 5.纱支:经向(dtex):（52. 0±3）/2、纬向(dtex):（52.0±3）/2 6.克重(g/m2):105±3 7.水洗尺寸变化率:经向:±1%， 纬向:±1% 8.耐光、汗复合色牢度（级） :≥4 9.耐次氯酸盐漂白色牢度（级）:≥3 10.耐皂洗色牢度（级）:原样变色:≥4、棉沾色:≥4 、毛沾色:≥4 11.断裂强力（N）:经向:≥1800，纬向:≥900 12.撕破强力（N）:经向≥50、纬向≥50 13.胀破强力（kPa）:≥800 14.耐湿摩擦色牢度（级）:经向:≥4、纬向 :≥4 15.耐干摩擦色牢度（级）:经向:≥4、纬向 :≥4 16.耐酸汗渍色牢度（级）:原样变色:≥4、棉沾色:≥4 、毛沾色:≥4 17.耐碱汗渍色牢度（级）:原样变色:≥4、棉沾色:≥4 、毛沾色:≥4 18.耐唾液色牢度（级）:原样变色:≥4、棉沾色:≥4 、毛沾色:≥4 ★.PH值:4.0-7.5、甲醛含量（mg/kg）:≤75、异味:无、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）:禁用 ▲.此纯棉湖蓝被套面料经过≥50次洗涤（水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2），面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养 48h. 菌种名称及（菌种编码）: 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） 大肠杆菌（ATCC 25922） 白色念珠菌（ATCC 10231） 肺炎克雷伯氏菌（ATCC 4352） 铜绿假单胞菌（ATCC 21630） 枯草芽孢杆菌（ATCC 9327） 注：投标时需提供以上面料经国家认监委认证认可的第三方检测机构（具有CMA或CNAS认证）出具的合格的面料检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图，并加盖公章。 |
| 28 | 湖蓝平布被套230*160 | 230*160 | 床 |  |
| 29 | 湖蓝平布印花枕套75*45 | 75*45 | 个 | 1.面料名称:纯棉湖蓝枕套面料 2.面料规格:C45s*C47s 142*68 3.纤维成分含量:棉:100% 4.密度:经向(根/10cm):560±5 、纬向 (根/10cm):268±5 5.纱支:经向(dtex):130±3 纬向(dtex):124±3 6.克重(g/m2):112±3 7.水洗尺寸变化率:经向:±1%、 纬向:±1% 8.耐光、汗色复合色牢度（级） :≥4 9.耐次氯酸盐漂白色牢度（级）:≥3级 10.耐皂洗色牢度（级）:原样变色:≥4、棉沾色:≥4 、毛沾色:≥4 11.断裂强力（N）:经向:≥1800，纬向:≥900 12.撕破强力（N）:经向:≥50，纬向:≥50 13.胀破强力（ kPa ）:≥800 14.耐湿摩擦色牢度（级）:经向:≥4、纬向 :≥4 15.耐干摩擦色牢度（级）:经向:≥4、纬向 :≥4 16.耐酸汗渍色牢度（级）:原样变色:≥4、棉沾色:≥4 、毛沾色:≥4 17.耐碱汗渍色牢度（级）:原样变色:≥4、棉沾色:≥4 、毛沾色:≥4 18.耐唾液色牢度（级）:原样变色:≥4、棉沾色:≥4 、毛沾色:≥4 ★.PH值:4.0-7.5、甲醛含量（mg/kg）:≤75、异味:无、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）:禁用 ▲.此纯棉湖蓝枕套面料经过≥50次洗涤（水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2），面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养 48h. 菌种名称及（菌种编码）: 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） 大肠杆菌（ATCC 25922） 白色念珠菌（ATCC 10231） 肺炎克雷伯氏菌（ATCC 4352） 铜绿假单胞菌（ATCC 21630） 枯草芽孢杆菌（ATCC 9327） 注：投标时需提供以上面料经国家认监委认证认可的第三方检测机构（具有CMA或CNAS认证）出具的合格的面料检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图，并加盖公章。 |
| 30 | 湖蓝平布枕套75*45 | 75*45 | 个 |  |
| 31 | 湖蓝纱卡印花床罩208*93*12 | 208*93*12 | 床 | 1.面料名称: 纯棉湖蓝床罩面料 2.面料规格: C47s*C45s 130*103 3.纤维成分含量:棉:100% 4.密度:经向 (根/10cm):510±5，纬向 (根/10cm):405±5 5.纱支:经向(dtex):124±3 纬向(dtex):130±3 6.克重(g/m2):125±3 7.水洗尺寸变化率:经向:±5%， 纬向:±5% 8.耐光、汗复合色牢度（级） :≥4 9.耐次氯酸盐漂白色牢度（级）:≥3 10.耐皂洗色牢度（级）:原样变色:≥4、棉沾色:≥4 、毛沾色:≥4 11.断裂强力（N）:经向:≥1800，纬向:≥900 12.撕破强力（N）:经向:≥50，纬向:≥50 13.胀破强力（ kPa ）:≥800 14.耐湿摩擦色牢度（级）:经向:≥4、纬向 :≥4 15.耐干摩擦色牢度（级）:经向:≥4 纬向 :≥4 16.耐酸汗渍色牢度（级）:原样变色:≥4、棉沾色:≥4 、毛沾色:≥4 17.耐碱汗渍色牢度（级）:原样变色:≥4、棉沾色:≥4 、毛沾色:≥4 18.耐唾液色牢度（级）:原样变色:≥4、棉沾色:≥4 、毛沾色:≥4 ★.PH值:4.0-7.5、甲醛含量（mg/kg）:≤75、异味:无、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）:禁用 ▲.此纯棉湖蓝床罩面料经过≥50次洗涤（水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2），面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养 48h. 菌种名称及（菌种编码）: 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） 大肠杆菌（ATCC 25922） 白色念珠菌（ATCC 10231） 肺炎克雷伯氏菌（ATCC 4352） 铜绿假单胞菌（ATCC 21630） 枯草芽孢杆菌（ATCC 9327） 注：投标时需提供以上面料经国家认监委认证认可的第三方检测机构（具有CMA或CNAS认证）出具的合格的面料检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图，并加盖公章。 |
| 32 | 湖蓝纱卡床罩208*93*12 | 208*93*12 | 床 |  |
| 33 | 湖蓝纱卡床裙207*65*13*17 | 207*65*13*17 | 床 |  |
| 34 | 湖蓝纱卡床单270*170 | 270*170 | 床 | 1.面料名称: 纯棉湖蓝床单面料 2.面料规格: C47s*C45s 130*103 3.纤维成分含量:棉:100% 4.密度:经向 (根/10cm):510±5，纬向 (根/10cm):405±5 5.纱支:经向(dtex):124±3 纬向(dtex):130±3 6.克重(g/m2):125±3 7.水洗尺寸变化率:经向:±5%， 纬向:±5% 8.耐光、汗复合色牢度（级） :≥4 9.耐次氯酸盐漂白色牢度（级）:≥3 10.耐皂洗色牢度（级）:原样变色:≥4、棉沾色:≥4 、毛沾色:≥4 11.断裂强力（N）:经向:≥1800，纬向:≥900 12.撕破强力（N）:经向:≥50，纬向:≥50 13.胀破强力（ kPa ）:≥800 14.耐湿摩擦色牢度（级）:经向:≥4、纬向 :≥4 15.耐干摩擦色牢度（级）:经向:≥4 纬向 :≥4 16.耐酸汗渍色牢度（级）:原样变色:≥4、棉沾色:≥4 、毛沾色:≥4 17.耐碱汗渍色牢度（级）:原样变色:≥4、棉沾色:≥4 、毛沾色:≥4 18.耐唾液色牢度（级）:原样变色:≥4、棉沾色:≥4 、毛沾色:≥4 ★.PH值:4.0-7.5、甲醛含量（mg/kg）:≤75、异味:无、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）:禁用 ▲.此纯棉湖蓝床单面料经过≥50次洗涤（水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2），面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养 48h. 菌种名称及（菌种编码）: 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） 大肠杆菌（ATCC 25922） 白色念珠菌（ATCC 10231） 肺炎克雷伯氏菌（ATCC 4352） 铜绿假单胞菌（ATCC 21630） 枯草芽孢杆菌（ATCC 9327） 注：投标时需提供以上面料经国家认监委认证认可的第三方检测机构（具有CMA或CNAS认证）出具的合格的面料检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图，并加盖公章。 |
| 35 | 湖蓝纱卡床单150*110 | 150*110 | 床 |  |
| 36 | 原白布垫絮套220*100 | 220*100 | 床 | 1.面料名称：平布面料 2.面料规格:C21s 72*60 3.纤维含量:100%棉 4.耐次氯酸盐漂白色牢度:≥4 级 5.织物密度(根/10cm): 经向:≥283、纬向:≥236 6.织物线密度:经向:21s±5%、纬向: 21s±5% 7.耐湿摩擦色牢度:经向:≥4 级、纬向:≥4 级 8.耐干摩擦色牢度:经向:≥4 级、纬向:≥4 级 9.耐酸汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色（棉）:≥4 级、沾色（羊毛）:≥4 级 10.耐碱汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色（棉）:≥4 级、沾色（羊毛）:≥4 级 11.耐水色牢度:原样变色:≥4级、沾色（棉）:≥4级、沾色（羊毛）:≥4 级 12.耐唾液色牢度:原样变色:≥4 级、沾色（棉）:≥4 级、沾色（羊毛）:≥4 级 ★.婴幼儿纺织产品应符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 A 类标准. ★.PH值:4.0-7.5、甲醛含量（mg/kg）:≤20、异味:无、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）:禁用 ▲.此平布面料经过≥50次洗涤（水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2），面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养 48h. 菌种名称及（菌种编码）: 大肠杆菌（ATCC 25922） 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） 铜绿假单胞菌（ATCC 10145） 白色念珠菌（ATCC 10231） 肺炎克雷伯氏菌（ATCC 4352） 枯草芽孢杆菌（CICC 10002） 注：投标时需提供以上面料经国家认监委认证认可的第三方检测机构（具有CMA或CNAS认证）出具的合格的面料检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图，并加盖公章。 |
| 37 | 梦幻小兰熊纱斜被套230*160 | 230*160 | 床 | 1.面料名称:纱斜织物 2.面料规格:C32s 130*70 3.纤维含量:100%棉。 4.耐次氯酸盐漂白色牢度:≥4 级 5.耐湿摩擦色牢度:经向:≥4 级、纬向: ≥4 级 6.织物密度(根/10cm):经向:≥510、纬向:≥275 7.耐酸汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色（棉）:≥4级、沾色（羊毛）:≥4 级 8.耐碱汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色（棉）:≥4级、沾色（羊毛）:≥4 级 9.耐水色牢度:原样变色:≥4级、沾色（棉）:≥4级、沾色（羊毛）:≥4 级 10.耐干摩擦色牢度:经向:≥4 级、纬向:≥4 级 11.耐唾液色牢度:原样变色:≥4 、沾色（棉）:≥4 级、沾色（羊毛）:≥4 级 ★.婴幼儿纺织产品应符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 A 类标准. ★.PH值:4.0-7.5、甲醛含量（mg/kg）:≤20、异味:无、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）:禁用 ▲.此纱斜织物经过≥50次洗涤（水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2），面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养 48h. 菌种名称及（菌种编码） 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） 大肠杆菌（ATCC 25922） 白色念珠菌（ATCC 10231） 肺炎克雷伯氏菌（ATCC 4352） 铜绿假单胞菌（ATCC 10145） 枯草芽孢杆菌（CICC 10002） 注：投标时需提供以上面料经国家认监委认证认可的第三方检测机构（具有CMA或CNAS认证）出具的合格的面料检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图，并加盖公章。 |
| 38 | 梦幻小兰熊纱斜枕套75*45 | 75*45 | 个 |  |
| 39 | 梦幻小兰熊纱斜床罩192*86*13 | 192*86*13 | 床 |  |
| 40 | 咖啡深兰方格涤纱斜被套230*160 | 230*160 | 床 | 1.面料名称:涤纱斜面料 2.面料规格:T65/C35 32s 130*70 3.纤维含量:聚酯纤维:65%±5% 、棉:35%±5% 4.经向密度(根/10cm):≥510、纬向密度(根/10cm):≥275 5.经纱支数:32s±2 、纬纱支数: 32s±2 6.耐摩擦色牢度:湿摩(经向) :≥4级、湿摩(纬向) :≥4级 7.耐摩擦色牢度:干摩(经向) :≥4级、干摩(纬向) :≥4级 8.耐酸汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色（毛）:≥4级、沾色（棉）:≥4级 9.耐碱汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色（毛）:≥4级、沾色（棉）:≥4级 10.耐唾液色牢度:原样变色:≥4级、毛沾色:≥4级、棉沾色:≥4级 ★.PH值:4.0-7.5、甲醛含量（mg/kg）:≤75、异味:无、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）:禁用 ▲.此涤纱斜面料经过≥50次洗涤（水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2），面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养 48h. 菌种名称及（菌种编码） 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） 大肠杆菌（ATCC 25922） 白色念珠菌（ATCC 10231） 肺炎克雷伯氏菌（ATCC 4352） 铜绿假单胞菌（ATCC 10145） 枯草芽孢杆菌（CICC 10002） 注：投标时需提供以上面料经国家认监委认证认可的第三方检测机构（具有CMA或CNAS认证）出具的合格的面料检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图，并加盖公章。 |
| 41 | 咖啡深兰方格涤纱斜枕套75*45 | 75*45 | 个 |  |
| 42 | 原白布隔离衣 | 长袖长装 | 件 | 1.面料名称：平布面料 2.面料规格:C21s 72*60 3.纤维含量:100%棉 4.耐次氯酸盐漂白色牢度:≥4 级 5.织物密度(根/10cm): 经向:≥283、纬向:≥236 6.织物线密度:经向:21s±5%、纬向: 21s±5% 7.耐湿摩擦色牢度:经向:≥4 级、纬向:≥4 级 8.耐干摩擦色牢度:经向:≥4 级、纬向:≥4 级 9.耐酸汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色（棉）:≥4 级、沾色（羊毛）:≥4 级 10.耐碱汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色（棉）:≥4 级、沾色（羊毛）:≥4 级 11.耐水色牢度:原样变色:≥4级、沾色（棉）:≥4级、沾色（羊毛）:≥4 级 12.耐唾液色牢度:原样变色:≥4 级、沾色（棉）:≥4 级、沾色（羊毛）:≥4 级 ★.婴幼儿纺织产品应符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 A 类标准. ★.PH值:4.0-7.5、甲醛含量（mg/kg）:≤20、异味:无、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）:禁用 ▲.此平布面料经过≥50次洗涤（水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2），面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养 48h. 菌种名称及（菌种编码）: 大肠杆菌（ATCC 25922） 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） 铜绿假单胞菌（ATCC 10145） 白色念珠菌（ATCC 10231） 肺炎克雷伯氏菌（ATCC 4352） 枯草芽孢杆菌（CICC 10002） 注：投标时需提供以上面料经国家认监委认证认可的第三方检测机构（具有CMA或CNAS认证）出具的合格的面料检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图，并加盖公章。 |
| 43 | 鹦鹉花平布围脖70*18 | 70*18 | 个 |  |
| 44 | 鹦鹉花平布围脖47*18 | 47*18 | 个 |  |
| 45 | 鹦鹉花平布围脖36*20 | 36*20 | 个 |  |
| 46 | 孔雀羽平布围脖70*18 | 70*18 | 个 |  |
| 47 | 孔雀羽平布围脖47*18 | 47*18 | 个 |  |
| 48 | 孔雀羽平布围脖36*20 | 36*20 | 个 |  |
| 49 | 油绿纱卡手术衣（腹背式） | 长袖长装：腹背式 | 件 | 1.面料名称:手术衣面料 2.纤维成分含量（%）:棉:100 3.经向密度(根/10cm):459±3%、纬向密度(根/10cm):223±3% 4.经纱支数（tex）:28.2±3%、纬纱支数（tex）:29.3±3% 5.单位面积质量（g/m2）:185±3 6.耐皂洗色牢度:原样变色:≥4级、棉沾色:≥4级、毛沾色:≥4级 7.耐光色牢度:≥3级 8.耐光汗复合色牢度:≥4级 9.断裂强力（N）:经向≥1800、纬向≥1000 10.耐水色牢度:原样变色:≥4级、棉沾色:≥4级、毛沾色:≥4级 11.耐干摩擦色牢度:沾色:≥4级 ★.PH值:4.0-7.5、甲醛含量（mg/kg）:≤75、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）:禁用 ▲.此手术衣面料经过≥50次洗涤（水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2），对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养 48h. 菌种名称及（菌种编码）: 大肠杆菌（ATCC 25922） 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） 铜绿假单胞菌（ATCC 10145） 白色念珠菌（ATCC 10231） 肺炎克雷伯氏菌（ATCC 4352） 枯草芽孢杆菌（CICC 10002） 注：投标时需提供以上面料经国家认监委认证认可的第三方检测机构（具有CMA或CNAS认证）出具的合格的面料检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图，并加盖公章。 |
| 50 | 油绿纱卡长刀巾（单层）210*100 | 210*100，单层 | 张 | 1.面料名称:绿色包布类面料 2.纤维成分含量（%）:棉:100 3.经向密度(根/10cm):459±3%、纬向密度(根/10cm):223±3% 4.经纱纱支（tex）:28.5±3%、纬纱支数（tex）:28.2±3% 5.单位面积质量（g/m2）:185±3 6.耐皂洗色牢度:原样变色:≥4级、棉沾色:≥4级、毛沾色:≥4级 7.耐光色牢度:≥3级 8.耐光汗复合色牢度:≥4级 9.断裂强力（N）:经向≥1800、纬向≥1000 10.耐水色牢度:原样变色:≥4级、棉沾色:≥4级、毛沾色:≥4级 11.耐干摩擦色牢度:沾色:≥4级 ★.PH值:4.0-7.5、甲醛含量（mg/kg）:≤75、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）:禁用 ▲.此绿色包布类面料经过涤≥50次洗（水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2），对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养 48h. 菌种名称及（菌种编码）: 大肠杆菌（ATCC 25922） 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） 铜绿假单胞菌（ATCC 10145） 白色念珠菌（ATCC 10231） 肺炎克雷伯氏菌（ATCC 4352） 枯草芽孢杆菌（CICC 10002） 注：投标时需提供以上面料经国家认监委认证认可的第三方检测机构（具有CMA或CNAS认证）出具的合格的面料检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图，并加盖公章。 |
| 51 | 油绿纱卡治疗巾（单层）90*53 | 90*53，单层 | 张 |  |
| 52 | 油绿纱卡氧气瓶罩（单层）150*95 | 150*95，单层 | 个 |  |
| 53 | 油绿纱卡水洗棉125*110 | 125*110，双层加棉 | 床 |  |
| 54 | 油绿纱卡脚套（单层）90*45 | 90*45，单层 | 个 |  |
| 55 | 油绿纱卡剖腹单（双层加贴片）350*200 | 350*200，双层加贴片 | 张 |  |
| 56 | 油绿纱卡床笠228*62*16 | 228*62*16 | 床 |  |
| 57 | 油绿纱卡包布（双层）92*92 | 92*92，双层 | 张 |  |
| 58 | 油绿纱卡包布（双层）118*118 | 118*118，双层 | 张 |  |
| 59 | 油绿袖紧（成品） |  | 对 |  |
| 60 | 1cm蓝白条纱绢约束带28*18 | 28*18 | 根 | 1.面料名称:纱绢织物 2.面料规格:C21s 100*54 3.纤维含量:100%棉 4.耐次氯酸盐漂白色牢度:≥4 级 5.耐湿摩擦色牢度:经向:≥4 级、纬向: ≥4 级 6.织物密度(根/10cm):经向:≥393、纬向:≥212 7.织物线密度:经向:21s±5%、纬向: 21s±5% 8.耐酸汗渍色牢度:原样变色:≥4 级、沾色（棉）:≥4 级、沾色（羊毛）:≥4 级 9.耐碱汗渍色牢度:原样变色:≥4 级、沾色（棉）:≥4 级、沾色（羊毛）:≥4 级 10.耐干摩擦色牢度:经向:≥4 级、纬向:≥4 级 11.耐唾液色牢度:原样变色:≥4 级、沾色（棉）:≥4 级、沾色（羊毛）:≥4 级 ★.婴幼儿纺织产品应符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 A 类标准. ★.PH值:4.0-7.5、甲醛含量（mg/kg）:≤20、异味:无、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）:禁用 ▲.此纱绢织物经过≥50次洗涤（水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2），面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养 48h. 菌种名称及（菌种编码） 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） 大肠杆菌（ATCC 25922） 白色念珠菌（ATCC 10231） 肺炎克雷伯氏菌（ATCC 4352） 铜绿假单胞菌（ATCC 10145） 枯草芽孢杆菌（CICC 10002） 注：投标时需提供以上面料经国家认监委认证认可的第三方检测机构（具有CMA或CNAS认证）出具的合格的面料检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图，并加盖公章。 |
| 61 | 橡皮中单90*83 | 90*83，单层 | 张 | 材质：橡皮 |