技术要求

	序号
	标的名称
	主要技术及材质参数
	备注

	1
	围帘
	一、帘身部份  

1、高度：2800mm±50mm；
2、围帘材质：100%聚酯纤维；

3、网孔部分高度：60-80cm；

▲4、遮光率（%）：≥90；

5、耐皂洗色牢度(级)：≥4；耐光色牢度（级）：≥4；

▲6、抑菌性能（洗涤≥30次后）：金黄色葡萄球菌≥80%、大肠杆菌≥80%、白色念珠菌≥80%、肺炎克雷白氏菌≥80%、铜绿假单胞菌≥80%；（注：提供由国家认可的第三方检测机构出具的检测（检验）报告复印件）
7、水洗尺寸变化率（%）：+2～-3；汽蒸尺寸变化率（%）：+2.0～-3.0；洗涤后外观平整度（级）：≥4级；

8、断裂强力（N）：经向≥1000N，纬向≥1000N；勾丝性能（级）：经向≥2-3，纬向≥2-3；起毛球（级）：≥4-5；纱线抗滑移(mm)：负荷力值:180N,经纱≤4，纬纱≤4；

9、致癌染料（mg/kg）：≤10；

★10、符合GB18401-2010 C类或以上，至少包括以下6项合格：①甲醛含量≤300mg/kg，②异味（无），③pH值（4.0‐9.0），④可分解致癌芳香胺染料(禁用)，⑤耐水色牢度(≥3级)，⑥耐干摩擦色牢度(≥3级)；（注：提供由国家认可的第三方检测机构出具的检测（检验）报告复印件）
★11、燃烧性能：水洗前及水洗≥12次后符合GB20286-2006阻燃1级织物标准至少包括：氧指数：≥32.0%；损毁长度≤150mm，续燃时间≤5s；阴燃时间≤5s；燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃；烟密度等级（SDR）≤15；产烟毒性等级不低于ZA2级；（注：提供由国家认可的第三方检测机构出具的检测（检验）报告复印件）
二、配件

1、轨道：

（1）材质：采用6063-T5铝合金材质；

（2）滑轮、封口：聚甲醛（POM）塑料滚轮；

（3）荷载：单个滑轮的安全负荷≥2KG。

2、挂钩：材质：不锈钢。

3、定型衬带：

（1）材质：100%聚酯纤维，低弹丝有纺衬带；

（2）全幅宽（mm）：60～80；

（3）厚度（mm）：≥2.0。
	

	2
	窗帘
	一、帘身部份

1、规格：2800mm±50mm；
2、材质：100%聚酯纤维；

3、遮光率（%）：≥98；防紫外线性能：＞UPF50、T（UVA）AV：＜5%、T（UVB）AV：＜5%；

▲4、机织物密度(根/10cm)：经向1350±5%、纬向380±5%；纱线线密度（tex）：经向7（±5%）×2、纬向20（±5%）×2；（注：提供由国家认可的第三方检测机构出具的检测（检验）报告复印件）
5、耐皂洗色牢度(级)：≥4 ；耐光色牢度（级）：≥4；

▲6、抑菌性能（洗涤≥30次后）：金黄色葡萄球菌≥80%、大肠杆菌≥80%、白色念珠菌≥80%、肺炎克雷白氏菌≥80%、铜绿假单胞菌≥80%；（注：提供由国家认可的第三方检测机构出具的检测（检验）报告复印件）
7、水洗尺寸变化率（%）：+2～-3；汽蒸尺寸变化率（%）：+2.0～-3.0；洗涤后外观平整度（级）：≥4级；

8、断裂强力（N）：经向≥1800N，纬向≥1000N；勾丝性能（级）：经向≥2-3，纬向≥3-4；起毛球（级）：≥4-5；纱线抗滑移(mm)：负荷力值:180N,经纱≤4，纬纱≤4；

9、致癌染料（mg/kg）：≤10；

★10、符合GB18401-2010 C类或以上，至少包括以下6项合格：①甲醛含量≤300mg/kg，②异味（无），③pH值（4.0‐9.0），④可分解致癌芳香胺染料(禁用)，⑤耐水色牢度(≥3级)，⑥耐干摩擦色牢度(≥3级)；（注：提供由国家认可的第三方检测机构出具的检测（检验）报告复印件）
★11、燃烧性能：水洗前及水洗≥12次后符合GB20286-2006阻燃1级织物标准至少包括：氧指数：≥32.0%；损毁长度≤150mm，续燃时间≤5s；阴燃时间≤5s；燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃；烟密度等级（SDR）≤15；产烟毒性等级不低于ZA2级。（注：提供由国家认可的第三方检测机构出具的检测（检验）报告复印件）
二、配件

1、轨道：

（1）材质：采用6063-T5铝合金材质；

（2）滑轮、封口：聚甲醛（POM）塑料滚轮；

（3）荷载：单个滑轮的安全负荷≥2KG。

2、挂钩：材质：不锈钢。

3、定型衬带：

（1）材质：100%聚酯纤维，低弹丝有纺衬带；

（2）全幅宽（mm）：60～80；

（3）厚度（mm）：≥2.0。
	


须知：本部分标注“★”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理；标注“▲”的为重要条款，得分占比相较一般条款更高；未标注条款为一般条款。

服务要求
1、计算用量：

（1）窗帘收方标准：窗帘成品展开宽度按轨道延伸方向完全展开长度计量（卷边不展开计量）；
（2）围帘收方标准：围帘成品展开宽度按轨道延伸方向完全展开长度计量（卷边不展开计量）；

（3）窗帘离地高度为10cm±2，围帘离地高度为30cm±2，损耗和接高度用料不单独计量。

2、窗帘、围帘要求：窗帘褶皱比按1：2倍（即布料宽度为轨道长度的2倍）制作，围帘褶皱比:1：1.8倍（即布料宽度为轨道长度的1.8倍）制作。窗帘、围帘卷边：顶部卷边双层≥8cm，底部卷边双层≥8cm，左右侧边卷边各≥3cm，两边理顺（不跑边、不抽线）烫直。制作工艺精细，缝纫线路笔直，挂钩采用不锈钢S型挂钩，面料须达到自然波浪、皱折挺括、间距均匀、垂坠美观的效果。不露布带。线路要清晰、细致、紧密，线头要整齐，不掉头，不走丝。窗帘、围帘耐工业洗涤、耐撕扯，每一个窗帘、围帘均有水洗标。

3、轨道安装要求：轨道每米不低于10个走珠，每隔70cm（±5%）位置1个安装码。
4、投标人在吊顶内、墙顶处自行综合考虑轨道加固措施，满足相关规范和质量要求。

5、其他未列明相关产品加工及安装工艺须符合国家标准或行业标准，或者设计经采购人同意的标准，若提供伪劣假冒商品或非合格产品的，甲方有权终止采购合同并追究乙方相关法律责任，由此产生的和经济损失和赔偿由乙方承担。

6、乙方配送时须严格按照甲方审核同意的产品进行配送，不得擅自变更产品。如涉及产品的变更，需由乙方向甲方提出书面申请，经甲方审批同意后方可进行配送。

7、无论是否中标，投标人均应自行承担参加本项目采购活动而产生的一切费用。

8、报价要求：投标人的报价应包含以上所有产品，其它如有未列明的主材、辅材、辅助设施、杂费用等与产品交付相关的所有费用均已包含在清单产品单价中，采购人不再另行支付其他费用；若投标人因报价不符合要求、因未了解项目现场情况而放弃中标不履行中标义务，给采购人造成任何损失的，采购人将保留进一步追溯的权利，并要求投标人赔偿由此带来的所有损失；如放弃中标，所产生的后果按照政府采购相关法律法规执行。

9、质量要求：（1）投标人提供的产品必须属于符合投标产品品牌、规格型号、数量要求的合格、正规渠道生产的全新货物（未曾销售或使用过的、未返修过的原装正品），并符合中华人民共和国规定的相关标准和要求。货物（含零部件、配件等）表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不存在侵害他人的知识产权。（2）所有货物质量应符合中华人民共和国质检部门及生产厂商的质量要求，投标人必须提供完整的质量合格证、说明书等其他产品相关资料。（3）投标人所供货物的数量、质量或规格与采购文件要求不符或证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，投标人必须更换有缺陷的全部货物或部件，由此产生的费用由投标人承担。（4）中标公告后20日内，中标人须按投标文件要求和采购人选定的颜色等安装样板间。

10、安装要求：本项目安装过程中涉及的设备使用场地设计、装修、装饰、改造等工作均由投标人负责，完成后必须满足验收要求及其他相关要求。投标人在货物安装调试过程中，如损坏现有设备、建筑物或构筑物，包含但不限于设备及其配件、管道、墙体、墙漆、吊顶、地面等，投标人应负责维修完善，并承担赔偿责任。

11、安全要求:安装过程中，投标人自行承担本项目服务人员与设备安全问题，如发生安全事故，由投标人承担全部责任。

12、政策相关要求：采购需求中涉及的所有国家法规、标准、规定等描述与国家最新要求不一致时以国家最新要求为准，若出现国家相关标准已废止的以国家最新现行要求为准，若项目履约过程中出现国家最新要求时以国家最新现行要求为准。


